Ciudad de México a 26 de mayo de 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA, EJECUCIÓN Y MONTAJE

Nombre de los trabajos de la obra pública: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MEMBRANA PARA CUBIERTA VELARIA EN UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”

Ubicación: Chimalpopoca número 112, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06080, Ciudad de México.

Estas Especificaciones Técnicas son parte integral del proyecto ejecutivo de la cubierta velaria arriba referida y tienen el objetivo de enunciar, sin limitar, los procedimientos y la normatividad mínima que se deberá seguir en la fabricación y montaje de dicha cubierta, por lo que deberán ser revisadas por el personal capacitado en ingeniería y arquitectura textil encargado de la ejecución y supervisión de la obra, a fin de ser correctamente consideradas en la cotización y desarrollo de los trabajos tanto por el contratista como por la supervisión designada para este fin, debiéndose tomar en cuenta por la contratista en la elaboración de su propuesta de servicios.

GENERALIDADES

- DEFINICIONES

Membrana: Para los efectos de estas especificaciones se refiere al material textil con que esta constituido el manto de la cubierta velaria, este se compone de un tejido de fibras de polietileno de alta tenacidad recubiertas con PVC, específicamente fabricada para cubiertas arquitectónicas tenso-estructuras, debiendo cumplir integralmente las características estéticas, físicas, mecánicas y de desempeño indicadas en los planos de proyecto y en estas especificaciones.

Estructura portante: Se refiere al sistema estructural de acero, del grado indicado en los planos estructurales, que da soporte a la membrana y que se compone de columnas, anclajes articulados y cables de retenidas incluyendo los accesorios intrínsecos al mismo sistema tales como tensores, grilletes, pernos, orejas de anclaje, etc.

Cables y accesorios de montaje: Se refiere a los cables directamente en contacto con la membrana y a los accesorios de conexión entre estos cables con el sistema portante y con la membrana, estos accesorios pueden ser de dos tipos:

Fabricados en taller exprofeso para la cubierta con las dimensiones que determine los planos de taller y las especificaciones que determine el proyecto estructural, ejemplo de ello son las placas de punta y los estrobos.

Accesorios de línea, especificados en el proyecto estructural los cuales deberán ser fabricados por una empresa reconocida, contar identificador y ficha técnica que garantice las capacidades de carga y calidades requeridas, ejemplo de estos son: Tensores, grilletes, casquillos, etc.

- REFERENCIA

Las normas y estándares, nacionales e internacionales, de referencia que deberán ser tomados en cuenta para la fabricación y montaje de la cubierta velaría, las cuales, se enuncia a continuación:

- Normas y estándares nacionales de referencia para la fabricación de la estructura portante y de la cubierta velaria:

RCDF	Reglamento de Construcción CDMX (actualización Abril2021)

NTC-CDMX 	Normas técnicas complementarias para Diseño y Construcción de

Estructuras Metálicas, RCDF-2017

NTC-CDMX 	Normas técnicas complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones, RCDF-2017

NTC-CDMX	Normas técnicas complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, RCDF-2017

CFE 	Manual de diseño de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad, Diseño por Viento

IMCA 	Manual de Construcción en Acero, Instituto Mexicano de la Construcción en Acero

- Normas y estándares internacionales de referencia para la fabricación de la estructura portante y de la cubierta velaria:

AISC 	AISC_LRFD-99, Instituto Americano de Construcción en Acero

AWS 	Sociedad Americana de Soldadura

ASCE 	Tensil Fabric Structures – Desig, Analysis and Constrution, Sociedad 	Americana de Ingenieros Civiles

ASCE 	Standard 19-96, Structural Applications of Steel Cables for Buildings

ASCE 	Standard 55-10, Tensile Membrane Structures

TENSINET	Guía Europea de Diseño de las Estructuras Superficiales Tensadas

ASTM	Standard ASTM D 412, Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermo_ plastic Elastomers—Tension, Sociedad Americana de Pruebas en materiales

ASTM	Standard ASTM E 84, Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials, Sociedad Americana de Pruebas en materiales

ASTM 	Standard ASTM E 108, Test Methods for Fire Tests of Roof Coverings, 	Sociedad Americana de Pruebas en materiales

NFPA 	Standard NFPA 701 Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films, Asociación Nacional de Protección contra Incendio.

ISO 9001	Quality Management Systems, Organización Internacional para la Estandarización.

- REQUERIMIENTOS DEL DETALLADO DE DISEÑO Y DESEMPEÑO

- SOBRE LA MEMBRANA

La membrana arquitectónica Tipo I, considerada en el diseño de esta velaria cuenta con características técnicas; mecánicas y de desempeño específicas que garantizan el buen funcionamiento y durabilidad de la cubierta. La contratista seleccionada para la ejecución de los trabajos podrá proponer una marca y modelo equivalente, pero no se autorizarán membranas de marcas y modelos similares que no cumplan o superen, todas y cada una de las siguientes especificaciones:

NOTA: Las características técnicas indican valores medios con una tolerancia de +/- 5%

La confección de la cubierta deberá hacerse con el patronaje que defina la contratista, mediante vulcanización por alta frecuencia, se podrá utilizar la vulcanización mediante aire caliente y presión siempre y cuando se cumpla con los controles de calidad necesarios durante su manufactura. No se acepta uniones de lienzos por medio de pegamento en ningún caso, los refuerzos y ductos también deberán unirse mediante vulcanización y deberán ser del mismo tipo de membrana.

- SOBRE EL CONTROL GEOMÉTRICO DE LA CUBIERTA:

El contratista de la cubierta será responsable del detallado de diseño, fabricación, suministro e instalación de la velaria, incluyendo: La construcción y control geométrico de las bases de cimentación y anclajes; la fabricación, montaje y control geométrico de la estructura portante de acero, así como de la fabricación, suministro y montaje de la membrana arquitectónica, generando el patronaje de corte, asegurándose que cumpla con el diseño indicado en los documentos y planos del proyecto contractuales, para lo cual el contratista deberá considerar al menos tres confirmaciones geométricas por medio de levantamientos topográficos durante el transcurso de los trabajos, a saber:

- Para la confirmación de los supuestos del proyecto, previo a la construcción de la cimentación y los anclajes y como auxiliar en el trazo y nivelación de la obra de la cubierta velaria.

- Para la confirmación geométrica de la obra civil, una vez terminada la cimentación y colocadas las placas base de los anclajes, previo a la manufactura de la estructura portante.

- Para la confirmación de la geometría la velaria, posterior al montaje de la estructura portante y previo al corte del patronaje.

Cualquier variación significativa entre las cotas de proyecto y las tomadas en obra deberá ser reportada a la supervisión de esta y el contratista deberá considerar dichas variaciones para que en coordinación con la supervisión realice las correcciones necesarias en sus procesos de manufactura en taller para que tanto la estructura portante como la cubierta de membrana puedan ser instaladas conforme a diseño.

- SOBRE LOS PLANOS DE TALLER

Los documentos y planos del proyecto representan las directrices geométricas, estructurales y constructivas definidas en el diseño de la cubierta y será responsabilidad del constructor, especialista en arquitectura textil, el detallado del diseño y desarrollo de los planos de taller; teniendo libertad de proponer los sistemas de armado, montaje y detalles constructivos más convenientes, los cuales deberán ser aprobados por el Director Responsable de la Obra, el Corresponsable en Estructuras y el proyectista, siempre y cuando estos sistemas y detalles cumplan con el diseño geométrico y estructural del proyecto así como con los requerimientos de desempeño y durabilidad indicados tanto en los planos y memorias del proyecto como en las especificaciones técnicas y normas referidas en este documento.

- SOBRE EL PROCESO Y GARANTÍAS DEL MONTAJE

El contratista deberá determinar y considerar dentro de sus costos el proceso de flete y montaje tanto de la estructura portante como de la cubierta de membrana, debiendo garantizar la estabilidad de la estructura portante durante todo el montaje y durante la vida útil de la cubierta de tal manera que ningún evento de riesgo sea generado por la pérdida accidental de una parte de la membrana, durante los trabajos de mantenimiento y/o en caso de la sustitución de algún manto. La estructura portante no deberá depender de la membrana para su estabilidad.

Antes de comenzar los trabajos de instalación de la Cubierta velaria, los responsables de la obra deberán organizar una reunión de preinstalación con todos los responsables de los trabajos de ejecución y supervisión de la cubierta para la coordinación de los Requerimientos Generales, donde se deberán definir, como mínimo, los siguientes puntos:

- Procedimientos y programa de montaje

- Preparación de la superficie

- Requerimientos de montaje

- Almacenamiento de materiales

- Sistemas de protección y seguridad que se deberán implementar

- SOBRE EL DESEMPEÑO ANTE EL FUEGO

Las membranas de fibras de poliéster recubiertas de PVC, deben cumplir con una estricta normatividad de desempeño ante el fuego para considerarse de grado arquitectónico y poder ser utilizadas en la construcción de cubiertas. Específicamente la membrana seleccionada para este proyecto debe cumplir con:

- Clasificación de reacción al fuego en materiales constructivo, Euroclase: C-s2,d0; (EN13501-1)

- Combustible con contribución limitada al fuego

- Opacidad media a los humos producidos

- No producción de gotas o partículas inflamadas

- Aceptable para materiales de techos y paredes

- Clasificación de flamabilidad: B1 (DIN 4102-1)

- No fácilmente inflamable

- FABRICACIÓN

- SOBRE LA FABRICACIÓN DE LA MEMBRANA

- Planear y ensamblar las secciones fabricadas de manera que el ensamblaje no tenga parches de taller. Los empalmes deben tener un patrón geométrico simétrico y repetitivo dentro del ensamblaje, mostrado en los planos de taller.

- Uniones Fabricadas deben tener un mínimo del 90 por ciento de la resistencia total de la membrana recubierta en pruebas de tira de tensión. Juntas estructurales deben ser fusionadas de acuerdo con estándares de la industria y deben mantener la integridad del recubrimiento.

- Se deberá priorizar las uniones en taller sobre las uniones en campo, evitando estas últimas salvo que sean necesarias para el montaje y bajo autorización de la supervisión de obra.

- SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE ARMADO DE LA MEMBRANA

- Cada franja debe ser compuesta de una sola pieza de tela.

- Las costuras han de correr transversalmente a través de los cables de valles y cresas, alineándose con las relingas.

- Los ductos de relingas deberán cortarse con el patrón de la curva de relinga y vulcanizarse con un refuerzo interno previo al armado en el borde del manto.

- Todas las juntas soldadas deben ajustarse a AWS D1.2

- SOBRE LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN

- Tolerancias de mordazas deben ser las siguientes:

- Dimensiones de sección transversal: +/- 10 porciento, 0.8mm máx.

- Ubicación de hoyos para tornillos: +/- 0.8 mm

- Longitud en general: +/- 1.6mm

- EJECUCIÓN Y MONTAJE

- SOBRE LAS CONDICIONES PREVIAS AL MONTAJE

- Verificar que la estructura portante está alineada correctamente antes de que las conexiones finales sean hechas.

- Verificar que se cuenta con una superficie lisa, limpia y sin elementos punzocortantes en toda el área donde se deberá desplegar la membrana antes del izado.

- SOBRE LA INSTALACIÓN

- Requerimientos de instalación:

- Aplicar esfuerzos uniformemente a la tela.

- Pre esforzar la membrana al valor considerado en el cálculo estructural.

- La instalación final después de todo el tensionado debe estar sin arrugas.

- Tolerancias de Instalación/erección:

- Estructura de Acero: AISC “Código de práctica estándar para Puentes y Edificios de acero”, incluyendo aquellos relacionados a la ubicación de pernos de anclaje, a menos que se indique de otra manera.

- LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

- Proteger el trabajo de daños y deterioro durante la instalación.

- Al terminar la instalación de la tenso estructura de membrana:

- Limpiar superficies de los componentes del sistema de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la membrana.

- ACTIVIDADES DE CICLO DE VIDA

- Proveer instrucciones de mantenimiento y operación

- Proponer un programa de mantenimiento.

- REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- SOBRE LAS MODIFICACIONES TOMADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA

Cualquier incompatibilidad entre los supuestos de proyecto y las condiciones reales de obra deberán ser reportadas por el contratista al Director Responsable de la Obra y a la supervisión de la obra y estos a su vez al proyectista, para que en corresponsalía se determinen las acciones y/o modificaciones necesarias para el correcto desarrollo del proyecto.

El contratista será responsable de realizar y documentar todas las modificaciones autorizadas durante la obra, debiendo entregar la documentación As Buit para la recepción de los trabajos; si alguna de estas modificaciones implicara un aumento de alcances, trabajos extraordinarios o volúmenes de obra adicionales que implique un aumento en el costo la Contratista estará obligada a reportar tales incrementos al Responsable de la obra previamente su ejecución.

- SOBRE LOS ENTREGABLES DE PROYECTO, GARANTÍAS Y CONTROL DE CALIDAD

La contratista deberá entregar a la supervisión interna de obra la siguiente información:

De los insumos de la fabricación y montaje de la cubierta:

- Certificados de los materiales utilizados

- Garantías de los proveedores de los materiales

- Muestra del tipo y lote de la membrana a utilizar, 600 x 600mm.

- Fichas técnicas de los accesorios a utilizar

Del personal de la contratista:

- Certificación de los soldadores

- Nombre y cedulas profesionales de los responsables técnicos encargados del diseño y supervisión los trabajos en taller y obra.

De los procesos a su cargo:

- Plano de taller de la estructura portante de acero, con las indicaciones suficientes de despiece, dimensiones, tolerancias y especificaciones de procesos y soldadura.

- Planos de fabricación de componentes y accesorios de la membrana, incluyendo, pero no limitado, a paneles de tela (patronaje), cables, conexiones de cable, mordazas, anillos de acero, templadores, placas de punta y elementos de fijación a la estructura de acero.

- En caso de que no se utilice la vulcanización por medio de alta frecuencia, se deberá realizar un monitoreo durante el proceso de armado de la membrana que incluya pruebas de adherencia y de tracción en la uniones.

Del uso de la cubierta

- Presentar instrucciones de operación, programa de mantenimiento, programa de inspecciones de rutina, lista de elementos a inspeccionar, instrucciones para reparaciones de emergencia y uso de materiales de reparación de emergencia, y listas de partes.

De las garantías del sistema completo

El adjudicado deberá presentar una garantía por escrito.

- Propiedades Mecánicas de todo el sistema de cubierta de tenso estructura: diez años.

- Reparaciones y remplazos hechos bajo garantía deberán tener una garantía adicional de 1 año o más como periodo estándar por parte del fabricante.

- En caso de los productos de línea que no sean visualmente comprobables la contratista deberá entregar Fichas técnicas, guía de embarque y comprobante de lote y/o producción,

- En caso de que no se cuente con estos documentos la empresa deberá proporcionar pruebas de resistencia de un laboratorio certificado.

- En el caso de la estructura portante la contratista en coordinación con la supervisión interna deberá solicitar pruebas de soldadura por un laboratorio certificado en el porcentaje que marque la norma y determine la supervisión.

| Autorizó: | Vo.Bo.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arq. Alfredo A. Palacio Albor Director de Obras | Arq. Alejandra Mondragón Hernández Subdirectora de Registro y Evaluación |  |  |
| Elaboró: |  | Validó: |  |
| Arq. Marco Antonio Flores Corona Subdirector de Obras |  | Arq. Verónica Montes Martínez Subdirectora de Proyectos |  |